| Shunt resistance (Ω-cm2) | VOC (V) | JSC (mA/cm2) | FF (%) | PCE (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00E+01 | 0.9715 | 32.50 | 75.30 | 23.80 |
| 1.00E+02 | 0.9735 | 32.52 | 75.80 | 24.20 |
| 1.00E+03 | 0.9750 | 32.53 | 76.10 | 24.30 |
| 1.00E+04 | 0.9760 | 32.53 | 76.25 | 24.35 |
| 1.00E+05 | 0.9765 | 32.54 | 76.30 | 24.37 |
| 1.00E+06 | 0.9768 | 32.54 | 76.32 | 24.38 |
| 1.00E+07 | 0.9770 | 32.73 | 76.52 | 24.47 |